3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕХАНИКИ

ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЁРДОГО ТЕЛА

3.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

Силы и моменты сил передаются от одной поверхности к другой поверхности детали через тело данной детали. Действие этих нагрузок может вызвать недопустимые с точки зрения функционирования обратимые и необратимые изменения размеров и формы тела детали, а также разрушения детали. При проектировании определяют расчётные значения напряжений и сравнивают их с характеристиками механической прочности материалов.

Характеристиками материалов называются физические величины, с помощью которых  оценивают свойства материалов в стандартных условиях. С помощью механических характеристик оценивают поведение материала при действии нагрузок.

В дальнейшем будем рассматривать свойства металлических конструкционных материалов. Наиболее простыми и наиболее распространёнными при оценке механических свойств являются характеристики материалов, полученные при испытании на растяжение.

Обычно стандартные образцы для испытаний на растяжение имеют круговую форму поперечного сечения (цилиндрические образцы, рис.3.1) или реже прямоугольную форму.

d 0

Рис.3.1

l 0

Отношение начальной (до испытания) длины рабочей части образца l0 к начальному диаметру d0 для стандартных образцов составляет l0 /d0 = 5 (короткие образцы) или l0 /d0 = 10. Значение d0 обычно принимается равным 10 мм.

На специальных испытательных машинах образцы растягивают с постоянной скоростью перемещения захватов машины. Одновременно ведётся запись диаграммы растяжения в координатах «l – F», где l – приращение длины образца, F – растягивающее усилие. Образцы растягивают до разрушения.

На рис.3.2 представлены диаграммы растяжения углеродистой стали после нормализации (1) и после закалки (2). Очевидно, что имеет место  существенное различие свойств стали в закалённом и нормализованном состоянии. Образец из закалённой стали выдерживает значительно большие нагрузки, но его удлинение перед разрушением существенно меньше.

В пределах участка ОА диаграммы  растяжения имеет место линейная зависимость между приращением длины образца и растягивающей силой (закон Гука). При снятии нагрузки полностью восстанавливаются размеры и форма.

Выполняя очень точные измерения приращений длины образца и нагрузок, в пределах от т. А до т. С можно обнаружить отклонение от линейной зависимости «F - l ». Но после разгрузки размеры и форма образца восстанавливаются. Свойство восстанавливать форму и размеры после снятия внешней нагрузки называется упругостью твёрдого тела.

D1     B1 (K1)

F        2

B

1

C           D                                            K

A

Линия

О          разгружения                               l

l ост

l р

Рис.3.2

Нагружение  в пределах участка диаграммы растяжения от т. С до т.D  приводит к появлению заметных при испытании остаточных приращений длины образца (необратимых после разгружения ).  Пластичность – это свойство сохранять (без разрушения) изменения формы и размеров, которые были получены при деформировании.

После достижения максимальной нагрузки (т. В) образец из нормализованной стали продолжает деформироваться пластически вплоть до разрушения в т. K. Но пластическая деформация теперь сосредоточивается на относительно небольшом участке длины образца, образуется шейка. Остаточное удлинение этого образца после разрушения  l р. Образец из закалённой стали разрушается при максимальной нагрузке (т. B1 совпадает с т.K1), при этом остаточное удлинение образца существенно меньше, чем образца из нормализованной стали.

В практике оценки механических свойств материалов и надёжности деталей используют не значения нагрузок F и приращений длины l, а относительные значения - напряжения и деформации.

Условное напряжение = F/ A0 - это отношение нагрузки F к начальной площади поперечного сечения образца площади A0. Условная относительная деформация  = l / l0 - это отношение приращения длины образца l к его начальной длине l0 . Условными они названы потому, что при расчётах принимаются начальные размеры образца, а не текущие их значения в процессе растяжения образца.

Напряжение –это физическая величина, характеризующая внутренние силы в материале. При растяжении образца предполагают, что напряжения распределены равномерно по поперечному сечению. Их значение можно определить исходя из условий равновесия рассматриваемой части детали под действием внешних и внутренних сил.

F                         d 0          С                            F

С

l 0

F                                  С    

#### Рис.3.3

d 0           С

Мысленно проведём секущую плоскость С-С перпендикулярно оси образца (рис.3.3), находящегося в состоянии равновесия под действием растягивающих сил F. Естественно, что мысленно выделенная часть образца также будет находится в состоянии равновесия. Поэтому сумма проекций внешней сил F и внутренних сил на ось x должна быть равна нулю. Следовательно, F = dA, а при равномерном распределении напряжений по сечению образца F = А0, или  = F/ A0.

Физические величины, численно равные значениям условных напряжений и деформаций в особых точках диаграммы растяжения, называются характеристиками механических свойств материала при растяжении.

Предел пропорциональности пц  = FА/A0 – это характеристика, численно равная напряжению, соответствующему наибольшей нагрузке, при которой материал деформируется согласно закону Гука (по ISO - pr –proportion).

Модуль Юнга (модуль нормальной упругости) Е при растяжении определяется как отношение Е = /, где напряжение   и относительная деформация  растяжения соответствуют участку ОА диаграммы растяжения образца. При растяжении поперечное сечение образца уменьшается.

Коэффициент Пуассона   = п/ - это отношение поперечной деформации п= (d0 – d)/ d0 к продольной деформации . Диаметр d измеряется в процессе испытания под нагрузкой. Для стали коэффициент Пуассона равен  = 0,25 ... 0,33; для меди   = 0,31 ... 0,34; для алюминия   = 0,32 ... 0,36.; для бетона   = 0,08 ... 0,12; для пробки -    0. Значение  = 0,5 соответствует идеально пластичному состоянию материала.

Предел упругости  у = FС/A0 – это характеристика, численно равная напряжению, вызывающему остаточную деформацию 0,001 ....0,01% (по ISO- e -elastic).

Предел текучести T = FD/A0 - это характеристика, численно равная напряжению, вызывающему допустимую остаточную деформацию, обычно 0,2% (0,2). По ISО t у – (tension yield) предел текучести при растяжении, су – (clench yield) предел текучести при сжатии. Заметим, что остаточная деформация 0,2% сопоставима с упругой деформацией конструкционных сплавов. Так, упругая деформация конструкционных сталей средней прочности в пределах закона Гука   =  /  составляет 0,4%. Наличие слова «yield [yi:ld]- уступ» в английском наименовании предела текучести  обусловлено тем, что при растяжении конструкционных сталей переходу от упругого деформированию с пластическому соответствует уступ, «площадка текучести» на диаграмме растяжения.

Временное сопротивление в= FВ/A0 – это характеристика, численно равная условному максимальному напряжению при растяжении образцов материалов, разрушающихся с образованием шейки. (По ISO u - ultimatе- предельный).

Предел прочности пч = FК/A0 - это характеристика, численно равная максимальному напряжению при растяжении образцов материала, разрушающегося без образования шейки. (По ISO  u).

Относительное удлинение после разрушения  =  lр /l 0 = (lр - l 0)/ l 0, определяется как отношение остаточного приращения длины образца после разрушения к его начальной длине.

Относительное сужение поперечного сечения после разрушения

 = (A0- Aр)/ A0, где AК – площадь минимального поперечного сечения образца (в области шейки) после разрушения.

Механические характеристики конструкционных материалов

| Материал | Предел текучести т, МПа | Временное сопротивление в , МПа | Относительное удлинение , % | Модуль упругости Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 40 нормализованная в сечениях до 100 мм | 300 | 570 | 17 | 2105 |
| Сталь 40ХН после закалки и отпуска в сечениях до 100 мм | 700 | 880 | 9-11 | 2105 |
| Алюминиевый сплав ВД17 после закалки и старения | 280 | 420 | 10 | 0,7105 |
| Титановый сплав ВТ6 | 780 | 880 | 12 | 1,1105 |

3.2. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

И КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ

Указанные выше величины характеризуют предельные состояния материала. Так, при напряжениях, превышающих предел текучести т, возможно, что остаточные изменения размеров и формы деталей приведут к нарушению требуемой точности воспроизведения движений, передачи усилий, сопряжения с другими деталями. Естественно, что в условиях эксплуатации расчётные напряжения не должны  превышать т  материала детали.

Напряжения в будущей детали определяют при проектировании расчётными методами и предполагают, что

при одинаковых напряжениях (и деформациях) состояние материала образца и состояние материала детали также одинаковы.

Учесть все отклонения расчётных моделей от реальных условий работы материала невозможно, поэтому необходимо соблюдать требование:

расчётное напряжение   не  должно превышать допускаемое  [],

или   [].

Допускаемое напряжение []  (по ISO - adm ) всегда несколько меньше характеристики механической прочности материала, принятой при расчёте. Так, при расчёте деталей машин в условиях кратковременных перегрузок или длительной работы при климатических температурах и постоянных напряжениях в качестве характеристики предельного состояния материала обычно принимается предел текучести т. Соответственно, допускаемое напряжение в этом случае

[т] = т / s т] ,

где sт] – нормативный коэффициент запаса прочности по пределу текучести; sт]   1,  а [т]   т .  Как правило, значение sт] находится в пределах от 1,5 до 3.

Если неизвестно допускаемое напряжение [т], то используют соотношение sт = т/  [sт], где sт – расчётный коэффициент запаса прочности по пределу текучести

Нормативный коэффициент запас прочности s ] обычно определяют по  справочными данными, полученным на основе обобщения опыта проектирования, изготовления и эксплуатации деталей и машин, подобных проектируемой.

Если влияние каждого из учитываемых факторов на надёжность не зависит от других факторов, то применяют дифференциальный метод определения  s ].  Согласно  дифференциальному методу s ] = s1  s2  s3.

Коэффициент s1  учитывает влияние способа определения расчётных напряжений и зависит от выбранной расчётной схемы, качества изготовления детали, точности оценки эксплуатационных нагрузок. Чем точнее учёт этих факторов, тем меньше значение s1 . С целью уменьшить значение s1  в особо ответственных случаях выполняют испытания натурных моделей будущей конструкции с замером деформаций в наиболее нагруженных зонах.

Коэффициент s2 учитывает возможное снижение качества материала детали по сравнению с качеством материала образцов (колебания состава, структурные дефекты и другие). В случае сварки, получения отливок литьём значение  s2  выше по сравнению с прокатом или ковкой.

Коэффициент s3 учитывает степень ответственности детали, т.е. возможные последствия отказа (экономические, экологические, возможность гибели людей и другие). Значение s3 = 1 ...1,5. По существу только  s3 обеспечивает «запас прочности», остальные коэффициенты лишь способствуют учёту факторов, реально снижающих надёжность деталей машин.

Значения s1, s2  и s3 также определяют по справочным данным для аналогичных машин и деталей.

ВЫВОДЫ.

1. Изменение расчётной схемы, математической модели требует коррекции величины допускаемых напряжений.

2. Необходимо среди уже апробированных на практике расчётных схем выбирать те, которые в наибольшей степени соответствуют условиям работы вновь проектируемых деталей и узлов машин (метод аналогий и прототипов).

В практике проектирования используют два способа расчётной оценки прочности:

- проектировочный расчёт выполняется по заданным допускаемым напряжениям для предварительной оценки размеров характерных элементов деталей; при этом размеры деталей определяются из условий типа  ≤т;

- проверочный расчёт выполняется для оценки расчётных коэффициентов запаса прочности спроектированной детали (известны размеры, форма, материал); при этом используется соотношение s  s = s1  s2  s3.

Итак, при проектировании сравнивают расчётное напряжение с допускаемым  = F/A0≤ и находят первоначально A0. Для спроектированной детали выполняют проверочный расчёт, т.е. сравнивают расчётный коэффициент запаса прочности с нормативным: s =пред /    s.

Проблемы, решаемые при проектировании:

- определение расчётного напряжения  (экспериментально-теоретичес-кие методы с исследованием образцов);

- определение пред выбранного материала в ожидаемых условиях работы (экспериментально-теоретические методы на натурных моделях);

- назначение s (по результатам оценки эксплуатации оборудования).

Задача 3.1.

Ходовой винт пресса нагружен усилием Q =30 КН. Резьба трапецеидальная Трап 36Х6. Материал винта сталь 40 нормализованная. Определить коэффициенты запаса прочности в указанных сечениях и сравнить с нормативным.

24

29

45

36

Q

Ходовой винт

## Гайка

Решение.

Расчётные напряжения при растяжении и сжатии стержня  = F/A0 , расчётный коэффициент запаса s т = т /   [s т]. В любом сечении ходового винта справа от гайки F = Q, слева от гайки F = 0, в пределах гайки усилие изменяется от F = Q до F = 0. Расчёт выполняется для наименьшего сечения диаметром 24 мм. Значения т и [s т]. принимаются  по справочнику.

Ответ. Минимальное значение s т= 4,5  sт]= 1,5 ... 2,5.

3.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ГУКА

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ

А. Рассмотренный выше вариант испытаний обеспечивает одноосное растяжение образца. Растягивающие напряжения появляются только в сечениях, перпендикулярных оси образца. Такое напряжённое состояние материала называют одноосным, линейным.  Закон Гука для линейного напряжённого состояния записывается в виде: = Е, где =  l/l0, = F/Al0.

Задача 3.2

Подвеска токоподводящего провода состоит из двух стальных стержней длиной 5 м каждый, соединённых шарнирно друг с другом и опорами. Определить усилия в стержнях и диаметр стержней при  [] = 120 МПа, вертикальной нагрузке Q=500Н и первоначальном угле наклона стержней =6. Определить также  опускание провода в результате упругой деформации стержней.

A





B0

S                        S



D      B 1                                          S

Q                                                                    Q

Решение.

Система статически определим (W= 32 - 23=0), следовательно, усилия в стержнях можно определить на основе уравнения равновесия. В данном случае результирующая (геометрическая сумма) всех сил в т. В0 должна быть равна нулю; из треугольника сил S = Q/ 2sin= 500/ 2 0,1 = 2500 H. Из условия  = S/A = 4S/(d 2) = [] получим значение диаметра стержня d 5,2 мм. Удлинение каждого стержня равно            l = l = (/E)l .

При = []= 120 МПа и E= 2 105  МПа  удлинение l = 310-3 м и опускание т.В равно В0 В1= l/ sin= 3 см.

Примечание. Отрезок DВ1 равен приблизительно удлинению стержня l.

При определении напряжений по диаграмме растяжения образца  = F/A0 и коэффициента запаса прочности s т = т /   [s т]. в задаче 3.1- 3.2 нами были исподволь использован ряд основополагающих суждений (принципов) науки о сопротивлении материалов.

Совокупность принципов и полученных на их основе зависимостей, а также условий, при которых данные принципы и зависимости применимы, в общем случае называют моделью.

Модель прочностной надёжности, используемая при расчёте конструкции, включает в себя четыре модели:

- модель материала (см. т  в соотношении s т = т / ),

- модель формы (см. A0  в соотношении  = F/A0, l0 в l = F l0 /(A0 E)),

- модель нагружения (см. F в соотношении  = F/A0),

- модель условий нарушения работоспособности  (см. s т  [s т] или [т]  т).

В модель материала детали входят следующие суждения:

- Материал– это сплошная однородная деформируемая среда.

- Материал – это идеально упругая среда, зависимость между напряжениями и деформациями линейная (закон Гука).

- Материал – это изотропная среда (свойства не зависят от направления) Примечание. Реально металлический материал неоднороден и по составу и свойствам.

- Материал в области конструктивных концентраторов пластичен в эксплуатации настолько, что не разрушается при расчётных напряжениях  т, а область пластической деформации мала по сравнению с размерами поперечного сечения детали.

ВЫВОД. Если материал идеально упругий, то его деформации обратимы и потому не зависят от последовательности приложения сил и моментов. Следовательно, можно считать, что суммарная деформация (или напряжения) являются суммой деформаций от действия разных сил  и моментов.

Задача 3.3

Определить удлинение стержня болта в результате затяжки резьбового соединения усилием Q. Стержень болта имеет два участка: длиной l1 и диаметром  d1, длиной l2 и диаметром d2.

Решение.

Общее удлинение l = l 1+l2 = Q l1/ ЕА1+ Q l2/ ЕА2=

= QЕ (4l1/d12+ 4 l2/ d22).

Задача 3.4

Определить приращение напряжений в деталях сборки, состоящей из стального болта М30х3,5 длиной l=500 мм и трубки из алюминиевого сплава при повороте гайки на 0,5 оборота. Внешний диаметр трубки d1=50 мм, внутренний - d2=32 мм.  Диаметр поперечного сечения болта d= 27 мм.

l

Решение. При решении необходимо учесть, что трубка и стержень под действием дополнительной нагрузки F получат суммарно деформацию, равную 0,5рs (рs - шаг резьбы). Болт  получит удлинение l Б=Fl/ EБ A Б, а трубка – укорочение  l Т= Fl/ EТ A Т.

Из равенства l Б+l Т= 0,5 рs  получим F=0,5 рs/ (l/ EC A Б +l/ EМ A Т), затем определим напряжения в болте и трубке.

Б. Принимая материал упругим в области нагружения, можно получить простые математические зависимости. Анализируя их, можно найти решение практических задач. Например, ответить на вопрос о максимуме или минимуме параметра конструкции, удовлетворяющего требованиям прочностной надёжности.

Задача 3.5

Груз Q удерживается подвеской, состоящей из двух стержней. Определить, при каком угле  масса стержня ВС  наименьшая при постоянном вылете подвески АВ= с.

А                         В                   T                                         T

                                                                         

С            S         Q                                                 Q          S

Решение.

Аналогично решению задачи 3.5 из треугольника сил в т.В получим  сжимающее усилие в стержне ВС  равно S = Q/ sin . Масса стержня ВС зависит от его длины l = с/ cos, площади поперечного сечения А и плотности  :

m =  l А.

Площадь поперечного сечения определим из условия  = S/A=[], тогда A= S/[]= Q/ ([]sin ). Окончательно получи

m =сQ/([] cossin )= 2сQ/([] sin2 ). Минимум - при = /4.

Примечание. В данном случае пренебрегаем изменением размеров стержней под нагрузкой.  Это позволило получить простые математические соотношения.

В качестве модели формы реальной детали используют:

- гладкий стержень (брус), если размеры поперечных сечений детали малы по сравнению с его длиной (например, часть ходового винта с резьбой, расположенная справа от гайки при решении задачи 1.2 считалась гладким стержнем);

- пластинку, если деталь или её часть представляет собой тело, ограниченное двумя практически плоскими поверхностями, а толщина мала по сравнению с остальными размерами;

- оболочку, если деталь или её часть ограничена двумя поверхностями, причём толщина её мала по сравнению с радиусом кривизны и остальными размерами;

- пространственную модель, если все размеры тела соизмеримы (например, полый цилиндр в качестве модели ступицы колеса при посадке с натягом).

Модель формы включает в себя также гипотезу плоских сечений, согласно которой поперечные сечения, плоские и нормальные к оси до нагружения, остаются таковыми и после нагружения.

Задача 3.6

Определить напряжение растяжения в трубе городского водоснабжения, если внутреннее давление р = 1,4 МПа (14 атмосфер). Толщина стенки трубы равна t = 15 мм, Внутренний диаметр трубы d =2r= 770 мм. Материал Ст. 3.

Решение.

Схема нагружения трубы представлена на рисунке. Рассмотрим равновесие внешних и внутренних сил в продольном диаметральном сечении.

d

р



р

                            

Согласно условию равновесия проекция внешних и внутренних сил на вертикальную ось равны для полукольца (пусть ширина его равна единице):

/2

2t = 2pr sin d= 2pr. Соответственно  = pr/ t  36 МПа.

0

Коэффициент запаса по пределу текучести sт = т /   = 220/ 36=6,1. Это означает, что данное испытание практически безопасно для неповреждённых труб. Разрушающее напряжение, соответствующее т. К на диаграмме растяжения в 1,8 раза больше предела текучести. Следовательно, если толщина стенки окажется в 6,1 1,8 = 11 раза меньше исходной, т.е. менее 1,4 мм, то может произойти её разрыв при испытаниях.

Задача 3.7

Определить минимальное значение предела текучести материала для изготовления цилиндра, работающего при давлении p =100 атмосфер, если отношение толщины стенки к диаметру t /D = 1 /100.

Решение.

Напряжение  определяются аналогично задаче 3.7. Требуемые предел текучести т =  [s]= p D[s] / 2 t =1,5 500 МПа. = 750 МПа.

Модель нагружения включает в себя следующие положения.

- Взаимодействие деталей замещается силами и моментами сил, сосредоточенными или распределёнными по длине или поверхности детали.

- Напряжение или перемещение любого элемента конструкции соответствуют  принципу независимости действия различных факторов нагружения (сил, моментов сил, температур).

- Если размеры области приложения нагрузок малы по сравнению с размерами детали, то в сечениях, достаточно удалённых от места приложения нагрузок, распределение и значение напряжений не зависит от способа приложения нагрузок (принцип Сен-Венана).

- Перемещения деталей и их частей пренебрежимо малы по сравнению с размерами деталей и не оказывают влияние на взаимодействие между деталями, т.е. на распределение сил и моментов сил (модель АТТ).

- Сложный характер изменения внешних нагрузок замещают простым: стационарной статической нагрузкой или стационарной переменной нагрузкой (деформацией), изменяющейся по синусоидальному закону.

В. Если система статически неопределима, число неизвестных превышает число условий равновесия (уравнений равновесия). В этом случае часто можно получить дополнительные соотношения, используя принцип совместности деформаций отдельных частей конструкции.

Задача 3.8

Стальной стержень l  сжат между плитами на l, а затем на длине а температура изменилась на tС Определить напряжения в стержне.

Решение.

Из условия равновесия заключаем, что стержень сжат силой Q. Запишем условие совместности деформаций: - l = - Ql/EA0 + c t a.

Откуда =Q/A0=(l +c t a) E/l.

Задача 3.9

Определить приращение напряжений в сборке (см. задача 3.4), если температура увеличилась на t =50С.

Решение.

В результате нагрева произойдёт термическое  удлинение болта и трубки. Из-за различия коэффициентов линейного расширения материала болта и трубки нагрузка в сборке возрастёт на некоторую величину S. Общее изменение длины стального болта равно общему изменению длины медной трубки:

С t l + Sl/ EС A Б= М t l - Sl/ EМ A Т.

Термический коэффициенты линейного расширения С = 12,510-6, а меди - М= 16,510-6. Модуль Юнга EС = 2105  МПа, EМ= 1105  МПа,. Определив S, находим значения приращения напряжений в болте и в трубке.

Если A Б= A Т , то = S/A Т = (М-С) t / (1/ EС + 1/ EМ) = 13 МПа по сравнению с пределом текучести мягкой меди, равным 90 МПа.

Задача 3.10

Подвеска токоподводящего провода состоит из трёх стальных стержней длиной 5 м каждый, соединённых шарнирно друг с другом и опорами. Определить усилия в стержнях и диаметр стержней при  [] = 120 МПа, вертикальной нагрузке Q=500Н и первоначальном угле наклона стержней =6. Определить также  опускание провода в результате упругой деформации стержней.

Решение.

Система статически неопределима. Кроме условий равновесия необходимо использовать условие совместности деформаций деталей.

Из условия равновесия 2Ssin+ F = Q.

Из условия совместности деформаций стержней АВ и ВС  запишем

АВ =ВС sin и, учитывая закон Гука, получим

Sl/ (A0E)=Fl sin/ (A0E), S=F sin2 . Тогда 2 F sin2 + F = Q, F = Q/ (1+2 sin2 ).

A





B0

С

F

S                        S

D      B 1

Q

Из условия  = F/ A0 = 4F/(d 2) = [] получим значение диаметра стержня d 2,3 мм. (Сравните с результатом задачи 3.2). Смещение точки B  теперь составит всего 3,0 мм.

Модель условий появления повреждений, вызывающих нарушение работоспособности (отказ), связывает модели нагружения и модели предельных состояний материала в форме критериев вида s = lim /  [s ] или []    lim . При стационарной статической нагрузке предельные состояния характеризуются пределом упругости  у, пределом текучести  т , пределом прочности  пч .

3.4. ВИДЫ НАПРЯЖЁННО- ДЕФОРМИРОВАННОГО

СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА

Напряжённое состояние материала при одноосном растяжении линейно. Однако деформированное состояние материала при этом объёмное. Это объясняется наличием не только продольной деформации растяжения 1 = /Е,  но и поперечных деформаций сжатия 2 = 3  = - 1 в обоих направлениях в плоском сечении, перпендикулярном оси образца.

Зная , Е и , можно определить увеличение объёма материала при одноосном растяжении. Для этого мысленно выделим элементарный объём в форме куба с длиной ребер, равных 1. Объём этого куба при одноосном растяжении

равен  (1 + 1) (1 + 2) (1+ 3) = 1+ 1  +2 + 3  ...= 1 +1 - 1- 1 ...

Отпустив слагаемые второго и третьего порядка малости, получим приращение объёма, равное  = 1 (1 - 2) =  (1- 2)/ Е.

3.4.1. Плоское и объёмное напряжённое состояние

Материал тонкостенных труб и сосудов давления находится в условиях двухосного (плоского) напряжённого состояния. На элементарный объём действуют два растягивающих напряжения 1 и 2  действуют по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Удлинение в каждом из направлений равно сумме удлинения от растягивающего напряжения в том же направлении 1 /Е и поперечного укорочения 2  /Е от действия второго.

1

1

1

1

2

2

Так, удлинение в направлении напряжения 1

1 =1 /Е  - 2  /Е;

а  удлинение в направлении напряжения 2

2=2 /Е  - 1  / Е.

1 /Е

2 /Е

Рис.3.4

Укорочение в третьем направлении составляет  3= - 1  /Е - 2  /Е. Соответственно, увеличение объёма при двухосном растяжении (или уменьшение при двухосном сжатии) равно  = 1  +2 + 3  = (1+2)(1 - 2)/ Е.

Задача 3.11

Определить напряжения 1 и 2 в стенке гидравлического цилиндра и увеличение его объёма при внутреннем давлении р=50 атмосфер и отношении диаметра к толщине стенки d/t = 40. Деформацией торцовых стенок цилиндра пренебречь.

Решение.

1

р

2

Напряжение 1= pd/2t (см. решение задачи 3.6); 1= 100 МПа. Напряжения 2 находим из условия равенства внешних и внутренних сил в сечении, перпендикулярном оси цилиндра: pd2/4 = 2 dt.; 2 = pd/4t = 50 МПа.

Объём цилиндра до нагружения равен  d2 l , а после нагружения - (d+d)2 (l +l) =  d2 l (1+ 1 )2(1+2). Объём увеличится в (1+ 1 )2(1+2) раз .

Деформация  1 =1 /Е  - 2  /Е = (100 – 0,350)/2,1105= 410-4;

деформация 2=2 /Е  - 1  / Е= (50 –0,3100)/2,1105= 0,9510-4;

объём увеличится в 1,0009 раза. Для оболочки диаметром 4 м и толщине стенки 100 мм из стали  d  1,6 мм, из титана d  3,2 мм.

Обычно при испытаниях конструкций измеряют деформации 1 и 2, а значения напряжений определяют по формулам, полученным из соотношений 1 =1 /Е  - 2  /Е и  2=2 /Е  - 1  / Е:

1 =(1 +  2 )Е / (1 - 2);

2 =(2 +  1 )Е / (1 - 2).

При объёмном напряжённом состоянии удлинение в направлении действия любого нормального напряжения будет представлять собой сумму удлинения от действия этого напряжения и поперечного укорочения от действия каждого из остальных нормальных напряжений:

1 =1 /Е  - (2 +3)  /Е;

Обобщённый

закон Гука

2 =2 /Е  - (1 +3)  /Е;

3 =3 /Е  - (1 +2)  /Е.

Общее увеличение объёма = 1 +2+3= (1-2)(1+2 +3) /Е.

В случае всестороннего гидростатического давления 1=2 =3 = - р и

= - 3р (1-2) /Е = - р /К,

где К = Е/[3(1-2)] – объёмный модуль упругости.

Значение К = 1/3Е для пробки, К  2/3Е  для стали; при = 0,5 значение   К   (идеально пластичный материал несжимаем).

Задача 3.12

На сферическую оболочку действуют одновременно внешнее и внутреннее давление р. Определить уменьшение внутреннего диаметра.

Решение.

Материал оболочки находится в условиях всестороннего сжатия при 1=2 =3 = - р. Относительная деформация в любом направлении равна

1 =1 /Е  - (2 +3)  /Е= р (1– 2)/ Е,  а d = 1 d= р d(1– 2)/ Е.

Значение деформации в диаметральном направлении при р = 50 атмосфер и диаметре d = 4 м равно для оболочки из стали  d   0,05  мм.

3.4.2. Напряжения в наклонных сечениях

Исследуя изломы образцов после разрушением при одноосном растяжении, исследователи установили, что пластичные материалы часто разрушаются не по плоскости, перпендикулярной растягивающему напряжению , а под углом  около 45. Это означает, что в наклонной плоскости также действуют напряжения.

Рассмотрим равновесие объёма, мысленно вырезанного из стержня, находящегося под действием растягивающей силы F (рис.3.5). Проведены две плоскости сечения: одна перпендикулярно оси стержня, другая наклонена под углом  к первой.

Fn

-/2 + 





F

F

A0

Ft

# Рис.3.5

Данный объём находится в равновесии. Следовательно, Fn+ Ft = F, где Fn и Ft  -  силы, действующие по нормали и по касательной к наклонной плоскости сечения; Fn = F cos, Ft= F sin . Площадь наклонного сечения A  = A0/ cos. Тогда, учитывая, что F /A0=1, получим нормальное напряжение, действующее на площадке A  . Оно равно

= Fn/A = F cos2 / A0=1cos2 .

Аналогично, определим касательное напряжение, действующее на площадке A . Оно равно

= Ft /A = F sin  cos / A0= ½ 1 sin 2.

Касательное напряжение  имеет экстремальное значение при условии d/d = ½ 12 cos 2 = 0. Величина cos 2 = 0 при  2= /2, т.е. = /4.

Таким образом, из условия равновесия объёма, находящегося в условиях линейного растяжения, следует, что в сечении под углом 45 к направлению нормального напряжения  имеет место максимум касательного напряжения  m  = ½  1; а нормальное напряжение на этой площадке n= ½ 1.

Если напряжённое состояние плоское, то напряжения в наклонном сечении действие каждого из напряжений 1 и 2  (или 3) суммируются алгебраически:  = 1+2 ; = 1+ 2, где символами  1 и 1  обозначены составляющие нормального и касательного напряжений на площадке  от действия 1, а символами  2 и 2 - от действия 2. При расчёте значений 2 и 2  вместо угла  следует принять угол   -/2. Тогда суммарно

= 1 cos2  + 2 sin2  и = ½ (1 sin 2 - 2 sin 2) = ½ (1 - 2) sin2.

Принято считать растягивающие напряжения 1 и 2  положительными и записывать их знаком (+), а сжимающие напряжения – со знаком (-).

Задача 3.13

Определить   и  в сечении под углом  к площадке действия 1:

1= 100 МПа, 2= 50 МПа, 3= 0,  = 30.

Решение.

а) = 1 cos2  + 2 sin2  = 1003/4 + 501/4 = 75+12,5= 87,5 МПа.

= ½ (1 - 2) sin2= ½ (100-50) ½ 3= 21,6 МПа; max= ½ (1 - 2)= 25 МПа.

Заметим, что в случае плоского напряжённого состояния   максимально также на площадке под углом 45 к направлению 1.

Аналогично определим напряжения на площадке СС, перпендикулярной площадке ВВ (рис.3.6). Тогда в выражениях

= 1 cos2  + 2 sin2  и = ½ (1 - 2) sin2 угол   следует заменить углом  = (-/2 + ).

Тогда = 1 cos2(-/2+ ) + 2 sin2 (-/2+ ) = 1 sin2 +2 cos2 

и = - ½ (1 - 2) sin2.

С

В

Fn





F

F

A0

Ft

В

# Рис.3.6



С

Очевидно, что  + = 1 + 2, т.е. сумма нормальных напряжений  и  на двух взаимно перпендикулярных площадках равна сумме нормальных напряжений 1 и 2на главных площадках. Главными называют площадки, на которых касательные напряжения равны нулю.

Заметим, что по абсолютной величине равно  =  и вектор   повёрнут на угол /2 по отношению к вектору  . Это свойство называется свойством парности касательных напряжений (см. ниже).

Задача 3.14

1. Определить   и  в сечении под углом  к площадке действия 1:

1= 100 МПа, 2= 50 МПа, 3= 0, = -60.

Решение.

= 1 cos2(-/2+ ) + 2 sin2 (-/2+ ) = 1001/4 +503/4= 62,5 МПа. Сравните с решением задачи 3.12, заметив, что угол  = -60= (-/2+ ).

2. Определить   и  при 1= 30 МПа, 2= 30 МПа, 3= 0.

Решение.

= 1 cos2  + 2 sin2  = 30 (cos2  +  sin2 ) = 30 МПа; = 0. Следовательно, в данном случае на любой площадке (при любом )  нет касательных напряжений, все площадки главные.

3. Определить   и  при 1= 30 МПа, 2= -30 МПа, 3=0,  = 45.

Решение.

= 0, = ½ (1 - 2) sin2= ½ (30 +30) = 30 МПа. Следовательно, при плоском напряжённом состоянии 1=  -2 на площадке под углом  = 45 действует только касательное напряжение, при чём значение его максимально и численно равно =  1.

4. Определить   и  при 1= 30 МПа, 2= 0, 3= -30 МПа,  = 30.

Решение.

= 1 cos2  + 3 sin2  = 303/4 - 301/4=  15 МПа,

= ½ (1 - 2) sin2= ½ (30 + 30) ½ 3= 26 МПа, max= 30 МПа.

На основе принципа независимости напряжений и деформаций от последовательности нагружения, рассматривая попарно плоские напряжённые состояния 1  2, 2  3, 1  3, можно записать равенства:

 + = 1+ 2; += 2+ 3;  += 1+ 3.

Суммируя правые и левые части этих соотношений, получим

 ++ = 1+ 2+ 3,

где  , ,  - нормальные напряжения на трёх взаимно ортогональных плоскостях.

Напряжённое состояние любого элементарного объёма можно представить тензором напряжений: x, xy, xz ; y, yx, yz ; z, zx, zy .

Графическое изображение тензора напряжений,

y

2

1

3

yzx

yx

z

zyx

xy

xz

zx

x

произвольно «вырезанного»                      элементарного объёма,

элементарного объёма                   образованного главными площадкам

(касательные напряжения равны нулю)

Соответственно, x + y+ z    =  1 + 2+3; xy=yx, yz=zy и zx=xz.

3.4.3. Сдвиг

На основе анализа напряжённого состояния при сдвиге разработана одна из широко используемых теорий прочности конструкционных материалов. Рассмотрим некоторые наиболее важные соотношения между деформациями и напряжениями при сдвиге.

К брусу приложена сила Fz (рис.3.7,а), вектор которой параллелен рассматриваемому сечению. Выделим тремя плоскостями, параллельными плоскостям z0y, z0x и x0y, элементарный объём напряжённого материала dx-dy-dz.  Из условия равновесия внешних и внутренних сил следует, что наличие на площадке А действует напряжение xz, направленное параллельно оси z (рис.3.7, б).

Равновесие элементарного объёма, в свою очередь, может быть обеспечено, если проекция внутренних сил на ось z равна нулю. Это значит, что на площадке В также должно действовать напряжение, равное  xz,  направленное противоположно xz, действующему на площадке А (рис.3.7,б).

а)                                                           б)        dx                        y

## Элементарный

объём

My                       Qz

xz                 О

dy

z                     x

В                                         в)

Fz                                             xz     А                               xz                  В

Заделка

Брус

dz         C                               D

z   0

Рис.3.7                                                 zx                                            zx

x

xz      А

Для равновесия элементарного объёма необходимо также, чтобы моменты сил относительно координатных осей были равны нулю. Внутренние силы  xz , действующие на площадках А и В создают момент относительно оси y, равный  xz dz dy  dx. Следовательно, на площадках C и D, нормальных оси z, должны действовать напряжения zч  в направлении оси x. Момент этих напряжений zx  относительно оси y равен zx dy dx dz и действует противоположно моменту, создаваемому напряжениями  xz. Из равенства моментов следует, что xz= zx  и что они направлены друг относительно друга так, как показано на рис.3.7, в. Это – свойство парности касательных напряжений.

Значение касательных напряжений xz = Fz / A0 , где A0 – площадь поперечного сечения детали. Под действием касательных напряжений  элементарный объём, имевший форму квадрата до деформации в плоскости действия , после деформации и будет иметь форму ромба (рис.3.8). Такой вид напряжённо-деформированного состояния материала (при отсутствии нормальных напряжений) называется чистым сдвигом.



a  a1

b  b1

e



                       

# Рис.3.8

45

d                         c



Так как нормальные напряжения отсутствуют, то длины сторон ab, bc, cd, ad элементарного объема не изменяются при деформации. Но угол ab1с (т. b) до деформации равный /2 уменьшится на величину  и будет равен  /2 - . Так как сумма углов dab + abc = da1b +a b1c = , то угол da1b, напротив, увеличится до /2 + . Угол  характеризует искажение элементарного объёма и называется относительным сдвигом:

tg   = aa1/ad.

В пределах закона Гука зависимость между относительным сдвигом  и касательным напряжением  линейна:

 = / G,

где G – модуль упругости при сдвиге.

Установим соотношение между модулем нормальной упругости Е и модулем упругости при сдвиге G.

Заметим, что при чистом сдвиге и малых значениях  изменение объёма деформируемого материала равно нулю (на рис. 3.8 площадь da1b1c элементарного объёма после деформации сдвигом равна площади dabc элементарного объёма после деформации). Т.к. V = 0 и 3 =0 при чистом сдвиге, то 1+2 =0 и 1= -2.  Учитывая, что 1 = 1 /Е  - 2   /Е и  2 =2 /Е  - 1  /Е, при условии

1= -2, получим, что 2= - 1. А из равенств = ½ (1 - 2) sin2 и 2= - 1 получим, что  max= ½ (1 +2) = 1 при =45.

Таким образом, напряжённое состояние при чистом сдвиге эквивалентно напряжённому состоянию при одновременном действии двух равных по значению нормальных напряжений, равных , причём на одной грани действует растягивающее 1 , а на другой – сжимающее напряжение 2 (рис.3.9).

Эта эквивалентность позволяет установить связь между модулем нормальной упругости Е при растяжении и модулем упругости при сдвиге G. На рис.3.9  сплошными линиями показан элементарный объём до деформации чистым сдвигом, а пунктирными линиями – после сдвига.

2

а

                                             А

a1

1                                                                          1

0

b    b1



                      

Рис.3.9

А              2

В результате действия напряжений 1  и 2  произойдёт удлинение стороны 0b треугольника а0b на величину bb1, соответственно, относительная деформация стороны 0b равна 1= bb1/ 0b, а длина этой стороны после деформации равна 0b1=0b (1 +1). Сторона 0а станет короче и её длина после деформации равна 0а1=0а (1 - 2). В результате деформации угол  при вершине  b1   уменьшился на величину сдвига  и стал равным /2 -.  Тогда отношение

0а1/ 0b1= tg (/4 -/2) = (1 - 2)/ (1 +1).

При малых значениях 

tg (/4 -/2)= (tg /4- tg /2)/ (1 + tg /4 tg /2) (1 - /2)/(1+/2).

Т.к. при чистом сдвиге 1 по абсолютной величине равна 2 , то из равенства  (1 - 2)/ (1 +1)= (1 - )/(1+) получим,  = /2.

Деформация любой их диагоналей (2 или 1) по абсолютной величине равна =/Е + /Е; а относительный сдвиг = /G. Учитывая =2,    получим равенство /G = 2(1 +)/Е, из которого при  = следует, что

G = Е/ 2(1+).

Используя это соотношение, можно с более высокой точностью определять значение коэффициента Пуассона  в области упругих деформаций по испытаниям на растяжение (или изгиб) и кручение. Для металлов коэффициент Пуассона  = 0,25 ...0,35 и G  (0,37 ... 0,4) Е.

Задача 3.15

Определить относительный сдвиг  и относительное удлинение  по направлению диагонали bd (рис.3.8) при чистом сдвиге, напряжение  = 70 МПа. Модуль Юнга Е = 0,7 105  МПа, коэффициент Пуассона  = 0,25.

Решение.

Относительный сдвиг = / G, G = ½ Е/ (1+).

Относительное удлинение диагонали b1d равно   = /2.

Ответ. = 0, 0025;  = 0,00125.

Задача 3.16

Определить диаметр болта d соединения, показанного на рисунке. Болты изготовлены из стали 40 нормализованной. Сила F = 40 КН, предел текучести при сдвиге принять равным т  0,6 т, нормативный коэффициент запаса [sт]=2.

Решение.        А                 В

F                                                                                       F

Сила F, действующая на среднюю пластину, передаётся на верхнюю и нижнюю пластины через поперечные сечения болтов. Таким образом, средняя часть болта А сдвигается влево, верхняя и нижняя – вправо. При значительных нагрузках может произойти разрушение срезом по двум поперечным сечениям.

Согласно условию равновесия, каждая из сил, действующих на верхнюю или нижнюю пластины равна  F/2. Критерий прочности запишется в виде

 = (F/2)/ А0= 2F/ (d2)  [т] = т /[sт]. Ответ. d  16,8 мм.

Задача 3.17

Определить размер l, если допускаемое напряжение на скалывание вдоль древесины [ск] = 1 МПа. Деревянный брус имеет поперечное сечение высотой h =20 см, шириной b=10 см. Полная расчётная нагрузка (вес конструкции и снега) составляет 40 КН. Остальные размеры указаны на рисунке.

Определить также глубину врубки t, если допускаемое напряжение на смятие древесины вдоль волокон равно [см] = 8 МПа.

Решение.

Q

Q

H=2,5 м

L                                                         l

t

а         а

L= 5 м

Заменим конструкцию треугольной стержневой рамой с шарнирами и определим усилие, растягивающее нижнюю балку. Она равна в данном случае 0,5Q. Эта сила и вызывает скалывание (сдвиг)  по плоскости а-а, площадь скалывания Аск = bl. Условие прочности при скалывании =0,5Q/bl  [ск].

Площадь контакта, через который наклонная балка передаёт усилие нижней балке в горизонтальном направлении Асм = bt. Условие прочности при скалывании  см = 0,5Q/bt   [см].

Ответ. l  20 см, t  2,5 см.

3.5. ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ

Считается, если при одноосном растяжении расчётное напряжение в детали  = F/ A0  не превышает предела текучести т материала стандартного образца, то деталь деформируется упруго. Переход к пластическому деформированию соответствует условию   = F/ A0 = т

A0

F

F

Таким образом, предполагается, что при линейном напряжённом состоянии

- напряжённое состояние материала детали эквивалентно (равнозначно) напряжённому состоянию материала стандартного образца при испытании на растяжение;

- параметры предельного состояния материала детали эквивалентны (равнозначны) параметрам предельного состояния  материала образца, полученным при стандартных испытаниях.

Это предложение  влечёт за собой три проблемы:

- необходимо подтвердить практикой эксплуатации машин, приемлема ли данная характеристика (например, т,  пч и т.п.) для оценки надёжности деталей машин данного типа и условий их работы;

- необходимо учитывать рассеяние (отклонение от средних значений) как действующих нагрузок (следовательно, расчётных напряжений в детали), так же характеристик материала заготовок;

- необходимо найти способы сопоставления сложного напряжённого состояния материала детали с линейным напряжённым состоянием материала образца, характерным для условий стандартных испытаний.

Первая проблема решается на основе исследования режимов нагружения деталей и сопоставления их с условиями нагружения образцов (постоянные, переменные или ударные нагрузки и температуры), а также выбором материалов, способных компенсировать без существенных повреждений влияние факторов, не учитываемых при испытаниях образцов.

Вторая проблема частично решается введением оценки статистических запасов прочности на основе опыта производства и эксплуатации машин.

Третья проблема также частично решается на основе теорий прочности.

Теории прочности предлагают различные методы сравнения сложного напряжённого состояния элементарных объёмов детали с линейным напряжённым состоянием материала образца

.

1

1

3

F

F

2

3

## Сложное напряжённое

состояние материала детали

## Линейное напряжённое

состояние материала

стандартного образца

I теория прочности – теория наибольших нормальных напряжений:

сложное напряжённое состояние с позиции возможности пластического деформирования или разрушения материала эквивалентно простому линейному растяжению, если наибольшее нормальное напряжение равно нормальному напряжению при растяжении, т.е. принимается, что экв= 1.

Согласно первой теории предельное состояние достигается при условии:

экв= 1= пред,

а критерий прочностной надёжности имеет вид

экв= 1  [пред],

где [пред] – допускаемое напряжение в долях от характеристики предельного состояния, например, предела текучести, прочности т т.д.

Согласно I теории прочности разрушение образца или детали происходит отрывом по сечению, перпендикулярному направлению действия наибольшего растягивающего напряжения 1.

Эта теория не получила практического подтверждения. Так, при всестороннем равномерном сжатии разрушения не обнаруживается, даже при напряжениях выше предела прочности. Фактически данная теория не применима и для прогноза перехода материалов из упругого в пластическое состояние при плоском и объёмном напряжённом состоянии.

II теория прочности – теория наибольших линейных деформаций:

сложное напряжённое состояние с позиции возможности разрушения материала эквивалентно простому линейному растяжению, если наибольшее относительное удлинение (или укорочение) равно наибольшему удлинению (или укорочению) при одноосном  растяжении (или сжатии), т.е. экв =  1 .

Согласно второй теории предельное состояние достигается при условии:

экв= 1= [1 –  (2 –3 )]/E = пред ,

где пред – предельное относительное удлинение, определяемое при одноосном растяжения;  пред = пред/E.

Критерий прочностной надёжности имеет вид

экв= 1  [пред], где [пред] – допускаемая деформация в долях от пред .

В случае плоского напряжённого состояния  (3 = 0)  эквивалентное напряжение

 экв1 = 1 –  2 = пред .

Согласно II теории прочности разрушение образца или детали происходит отрывом по сечению, перпендикулярному вектору наибольшего удлинения 1 при растяжении (или укорочения при сжатии).

На основе этой теории получают удовлетворительный прогноз разрушения хрупких материалов (серых чугунов, высокоуглеродистых закалённых сталей, бетона и т.п.); при этом в качестве характеристики предельного состояния материала (перехода к разрушению) используется значение удлинения (укорочения) при разрушении образца. Но при всестороннем сжатии (прессование давлением в десятки тысяч атмосфер) получены деформации, многократно превышающие деформации при одноосном растяжении.

III теория прочности – теория наибольших касательных напряжений:

сложное напряжённое состояние с позиции возможности появления пластической деформации материала эквивалентно простому линейному растяжению, если наибольшее касательное напряжение равно касательному напряжению при чистом сдвиге, т.е. экв =  max .

Ранее было показано, что максимальные касательные напряжения имеют место на площадке, составляющей угол 45 с направлением растяжения (сжатия) и при одноосном растяжении  max = ½ 1, где 1 – нормальное напряжение на площадке, перпендикулярной оси образца. В случае одновременного растяжения по двум взаимно перпендикулярным направлениям (плоское напряжённое состояние)  max = ½ (1–2). При одновременном действии напряжений 1 , 2 и 3  по трём взаимно перпендикулярным направлениям максимальные касательные напряжения на площадках под углом 45 к этим направлениям определяют аналогично плоскому напряжённому состоянию. Принято обозначать максимальные касательные напряжения следующим образом

 12 = ½ (1–2);  23 = ½ (2– 3);  31 = ½ (3– 1).

Принято так же считать, что с учётом знака (растяжение +, сжатие -)  1  2 3.  Тогда   согласно III теории прочности в качестве эквивалентного напряжения принимается    экв =  max =  ½ (1 – 3).

Согласно III теории прочности пластическая деформация начинается в сечении под углом 45 к направлению действия 1 и 3  при достижении

 max =  ½ (1 – 3) значения предела текучести при сдвиге т.

1

Плоскость

сдвига

1

3

Направление

сдвига

Рис.3.10

3

Критерий прочностной надёжности по III   теории прочности имеет вид

 экв =  max  [  ].

При одноосном растяжении  max= ½  , соответственно, т= 0,5 т. Это соотношение удовлетворительно согласуется с результатами испытаний образцов. Тогда, принимая в качестве характеристики предельного состояния предел текучести т, критерий прочности записывают также в виде

экв= 2 экв = 1 – 3  [ т].

В том случае, когда на одной и той же площадке действуют нормальное  и касательное напряжение ,  а нормальных напряжений на остальных площадках нет, эквивалентное напряжение по III теории прочности равно

экв=  2 + 42 .

IV теория прочности – энергетическая теория прочности:

сложное напряжённое состояние с позиции возможного появления пластической деформации или разрушения эквивалентно простому растяжению при равных удельных энергиях формоизменения.

Исходя из того, что работа– скалярная величина и для неё справедливо представление о простом суммировании работ различных сил и моментов сил, считают, что потенциальная энергия деформирования в упругой области Ep  представляет собой сумму энергии изменения объёма тела EpV и энергии изменения формы тела EpF:

Ep = EpV  + EpF.

Потенциальная энергия упругого деформирования при объёмном напряжённом состоянии

Ep = ½ (1 1 + 2 2+3 3 ).

Энергии изменения формы тела также есть сумму энергий от действия каждого касательного напряжения. Т.к. ½ =2/2G, запишем

EpF  (212 + 223+ 231)/ 2G  2экв/ 2G,

или экв= [(1-2)2+ (2 - 3)2+(3-1)2]1/2,

и экв= k[(1-2)2+ (2 - 3)2+(3-1)2]1/2,

где коэффициент k определим, учитывая требование,  что при одноосном растяжении предельное значение  должно быть равно пределу текучести материала  т. Соответственно, по IV теории прочности предельное экв для одноосного растяжения также должно быть равно т. Тогда при 1=  т, 2=3=0 в случае линейного растяжения запишем

k[(1-2)2+ (2 - 3)2+(3-1)2]1/2= k  т 2 = т,

и получим значение коэффициента k = 1/2.

Следовательно, экв=(1/2) [(1-2)2+ (2 - 3)2+(3-1)2]1/2.

Согласно IV теории прочности пластическая деформация начинается в сечениях, одинаково наклонённых к направлению действия всех трёх главных нормальных напряжений (или к плоскостям ортогональной системы координат). Таких плоскостей в элементарном объёме, имеющем форму куба можно провести восемь (по числу вершин куба). Поэтому нормальные и касательные напряжения на этих площадках названы октаэдрическими (от слова «октава»).

3

Направление

сдвига

Рис.3.11

Плоскость

сдвига

1

2

2

1

3

В том случае, когда на одной и той же площадке действуют нормальное  и касательное напряжение ,  а нормальных напряжений на остальных площадках нет, эквивалентное напряжение согласно энергетической теории прочности равно

экв=  2 + 32,

а критерий прочности записывается в виде

экв=  2 + 32  [].

В момент начала пластической деформации при чистом сдвиге (3=0, 1=-  2= ) экв= т 3 =  т. Следовательно, данная теория предсказывает соотношение                                     т  = 0,577  т.

Экспериментально установлено, что имеет место соотношение

т  = (0,56 ...0,6)  т.

Задача 3.18

Определить эквивалентное напряжение в стержне болта диаметром d =20 мм соединения, показанного на рисунке. Сила затяжки каждого болта Q = 40КН; а сила, срезающее болт по двум сечениям, указанным красной чертой, равно F = 20 КН.

Решение.

В плоскости, перпендикулярной оси образца действует нормальное напряжение  =4Q/( d2) и напряжение сдвига = 2F /( d2). Напряжение  = 127,4 МПа,  =  31,8 МПа.

F                                                                                           F

По III теории прочности   экв=  2 + 42 = 142,4 МПа;

по энергетической теории экв=  2 + 32 = 138,8 МПа.

Задача 3.19

Напряжения в стенках тонкостенного гидравлического цилиндра (рис. задачи 3.11) 1= 100 МПа и 2= 50 МПа. Определить коэффициент запаса прочности. Цилиндр изготовлен из стали 40.

Решение.

Согласно I теории прочности         экв= 1= 100 МПа;

II теории прочности экв= 1 -2  85 МПа;

III теории прочности экв= 1 -3 =100 МПа;

IV теории прочности экв=(1/2) [(1-2)2+ (2 - 3)2+(3-1)2]1/2;

при 3=0  экв= (1/2)  [(1-2)2+22+12]1/2= 86,6 МПа; s =3,46.

Задача 3.20

Шаровая оболочка из стали 40 находится под внутренним давлением р = 100 атм. Отношение d/t=40. Определить запас прочности по пределу текучести.

Решение.

Материал оболочки находится в условиях двухосного растяжения:

1=2 = р d/4t = 100 МПа.

Согласно I теории прочности    экв= 1= 100 МПа;

II теории прочности    экв= 1 -2  70 МПа;

III теории прочности экв= 1 -3 =100 МПа;

IV теории прочности экв=(1/2) [(1-2)2+ (2 - 3)2+(3-1)2]1/2;

при 3=0  экв=  1= 100 МПа;

ВНИМАНИЕ. Очевидно, что при одинаковом нагружении детали напряжённое состояние материала не зависит от способа расчёта. Поэтому значения эквивалентных напряжений по различным теориям прочности в задачах 3.19 и 3.20  не дают основания для вывода, соответствует ли фактический запас прочности нормативному. Предварительно (при проектировании) данная задача может быть решена на основе анализа технических объектов, аналогичных проектируемому. Однако, окончательное решение можно принято только по результатам эксплуатации нового оборудования и машин.

Диаграмма Фридмана позволяет качественно оценить влияние растягивающий напряжений на характер разрушения (отрывом - хрупко или срезом- пластично). Гипотетически будем считать, что есть такое напряжение от при всестороннем равномерном растяжении, которое вызывает разрушение материала отрывом (формоизменение  отсутствует, нет пластической деформации).

а)                                                               б)

213  = 1- 3

213  = 1- 3

2  и  3 0

2= 3=0,

одноосное

растяжение

2= 3=0,

одноосное

растяжение

2  30,

трёхосное

растяжение

1

т

от

45

т

от

45

Материал хрупкий при растяжении

стандартного образца

Материал пластичный при растяжении

стандартного образца

Рис.3.12

Таким образом, диаграмма Фридмана позволяет качественно оценить влияние напряжённого состояния на характер разрушения материала:

- при всестороннем растяжении запас прочности по пределу текучести формально возрастает, но становится опасным разрушение отрывом (хрупко) материала, пластичного при стандартных испытаниях (рис.3.12, а);

- вероятность хрупкого разрушения возрастает с увеличением предела текучести (рис.3.12,б), например, при повышенной скорости деформирования, при отрицательных температурах;

- вероятность хрупкого разрушения возрастает при трёхосном растяжении в надрезе, трещине, в объёме массивной детали;

- даже хрупкие при растяжении материалы (рис.3.12, б) в условиях всестороннего сжатия могут деформироваться пластически с большими степенями деформации, например, в процессе гидроэкструзии при давлениях в десятки тысяч атмосфер;

- повышение предела текучести (горизонтальная пунктирная линия на рис.3.12, а) в результате легирования, термической обработки и т.п. может увеличить опасность хрупкого разрушения детали; необходимо одновременно повышать и сопротивление материала хрупкому разрушению (вертикальная пунктирная линия на рис.3.12,а).