Часть2.

#### РАСЧЁТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

2.1. Предварительная оценка межосевых расстояний

зубчатых передач

Межосевое расстояние тихоходной зубчатой пары aТ  0,5(Dп1+ Dп2)+ 2g,

где Dп1 и Dп2 – наружные диаметры подшипников качения соответственно выходного вала (1) и промежуточного вала (2), 2g– минимальное расстояние между внешними кольцами подшипников, принимается в зависимости от диаметра болтов, соединяющих верхнюю крышку и корпус редуктора:

Болт    М10    М12     М14     М16      М20

2g      32       40          44        48         56 мм.

Диаметр болта должен быть d  1,25 TИМ 1/3 10 мм, где TИМ  в Нм.

Межосевое расстояние быстроходной зубчатой пары aБ 0,5(Dп2+ Dп3)+2g,

где Dп3 – наружный диаметр подшипников качения входного вала.

d=1,25(Tим)1/3=1,25·9,28=11,8 мм

Выбираем    М12           2g= 40

Определим значения aТ  0,5(Dп1+ Dп2)+ 2g  и aБ 0,5(Dп2+ Dп3)+2g.     (2.1)

Эти значения будут необходимы при расчётах зубчатых передач и выборе материалов зубчатых колёс.

Полученные значения межосевых расстояний для нестандартных редукторов округляют по ряду Ra40

aT=0.5(100+90)+40=135

aБ=0,5(100+90)+40=135

Можно использовать также стандартные межосевые расстояния для редукторов:

1-й ряд – 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, ...

2-й ряд – 140, 180, 225, 280, 355, 450...

Принимаем:

aT=140

aБ=140

Межосевое расстояние a = 0,5 (dш + dк )= 0,5 (dш+ u dш ) =0,5 dш(1+ u ),

где dш и dк - делительные диаметры соответственно шестерни и зубчатого колеса, а u = dк /dш   - передаточное число данной зубчатой пары.

Зная aТ и aБ, определите предварительно делительные диаметры шестерни тихоходной пары d2  и быстроходной пары d4 (рис.3):

d2 = 2 aТ /(1+ u Т); d4 = 2 aБ /(1+ u Б).

d2=dтих=2·140/(1+3,15)=67

d4=dбыстр=2·140/(1+4)=56

2.2.  Методика расчёта зубчатых передач  и определение требуемых значений допускаемых контактных напряжений

Основная причина ограничения ресурса зубчатых зацеплений в закрытых передачах – усталостное повреждение поверхностей контакта (усталостное выкрашивание). Критерий контактной прочности зубьев записывается в виде

H  [H],

где  H  [H] - соответственно расчётное и допускаемое контактные напряжения.

Расчётное H для внешнего зубчатого зацепления определяют по формуле

Eпр Тш   К H

u +1

H  = 1,18 ZH 

u

d3ш   bd sin2

где Eпр – приведенный модуль упругости материалов контактирующих зубьев; в нашем случае  шестерни и колёса изготавливаются из сталей, поэтому Eпр Е = 2 105  МПа;

Тш  –момент, передаваемый шестерней в рассчитываемой зубчатой паре;

dш – делительный диаметр этой шестерни;

bd = b ш / dш - коэффициент ширины шестерни b ш относительно её диаметра dш принимается в зависимости от расположения колёс относительно опор и твёрдости рабочих поверхностей

| Параметры | Быстроходная | Тихоходная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dш , мм | 56 |  | 67 |
| Tш , Н·м | 69 |  | 268 |
| bd | 0,75 |  | 0,75 |
| ZHB | 0,78 |  | 0,78 |
| Eпр , Мпа | 2·105 |  | 2·105 |
| Kшв | 1,13 |  | 1,2 |
| Sin2α | 0,64 |  | 0,64 |
| KH | 1,19 |  | 1,24 |
| KHע | 1,05 |  | 1,03 |

#### Значение коэффициента bd

| Расположение колёс относительно опор | Рекомендуемые Значения | Нк  350 НВ или Нк и Нш 350 НВ | Нк и Нш 350 НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Симметричное | bd | 1,2 ... 1,6 | 0,9 ... 1,0 |
| Несимметричное | bd | 1,0 ... 1,25 | 0,65 ... 0,8 |

Примечание.

- При расчёте зубчатых переда с раздвоенным потоком мощности  (на рис.1- передача между входным и промежуточным валами; на рис.3 – между выходным и промежуточным валами) значение bd  увеличивается в 1,3 ..1,4 раза. Значение b ш  считается при этом равным двойной фактической ширине одной шестерни.

- Коэффициент bd тихоходной пары принимается на 20..30% больше, чем быстроходной при прочих равных условиях, указанных в таблице 3.

Коэффициент К H = К H  К Hv  учитывает влияние на неравномерность распределения нагрузки по длине зуба схемы расположения зубчатых колёс редуктора и влияние динамических перегрузок из-за неточности изготовления зубчатых колёс.

Коэффициент ZH  = (К H  cos2/  )1/2 учитывает повышение прочности косозубых передач по сравнению с прямозубыми (предварительно  примите ZH      0,85). Угол наклона зубьев косозубых колёс  равен   = 8 ...20; для шевронных колёс (или косозубых при раздвоенном потоке мощности)  -  = 25 ... 40.

Коэффициент перекрытия   = [1,88 – (1/zш+ 1/zк)] cos;  если число зубьев zш  и zк неизвестно, то можно принять   1,5 ...1,6.

Определив значения величин, входящих в (2.3), вычислите значение H для тихоходной и быстроходной зубчатых передач.

быстр=1,18·0,78 ·[ (200000000000·69·1,19·1,25)/(0,056³·0,75·sin(40))]1/2=500 МПА

тих=1,180,78[(200000000000·268·1,24·1,32)/0,067³·0,75·sin(40)]1/2=776 МПА

Для уменьшения межосевого расстояния поставим болты на концах редуктора, а центральные уберём, вследствие чего 2g уменьшится ровно вполовину. Тогда:

aT=120 мм

aБ=120 мм

dT=58 мм

dБ=48 мм

быстр=641 МПа

тих=921 МПа

  - Выбор способа поверхностного и объёмного упрочнения зубьев

Расчётные значения H  необходимы для оптимального выбора  поверхностного упрочнения зубьев. Выбор вида поверхностного упрочнения предопределяет выбор стали, технологию термической обработки заготовок колёс, технологию поверхностного упрочнения и способы механической обработки зубьев колёс.

Наименьшие затраты труда в целом требуются при изготовлении колёс из нормализованных сталей, несколько выше затраты на изготовление колёс из сталей после закалки и высокого отпуска (улучшение). В этих случаях для нарезания зубьев можно использовать лезвийный инструмент (зубчатые рейки, червячные и модульные фрезы).

Поверхностное упрочнение (закалка токами высокой частоты –ТВЧ, цементация и нитроцементация, азотирование) повышают стоимость изделий. В массовом производстве технологии с

закалкой ТВЧ наименее трудоёмки. Цементацию во многих случаях  следует заменять нитроцементацией. Высокая твёрдость при этих видах упрочнения получается в результате закалки. Это вызывает коробление и снижает степень точности. Поэтому необходимо последующая обработка поверхности зубьев абразивным инструментом.

Высокая твёрдость в результате азотирования обусловлена образованием особой структуры в результате весьма длительного насыщения поверхности азотом при температуре высокого отпуска. Коробление при этом практически несущественно, поэтому тонкая механическая обработка лезвийным инструментом выполняется до азотирования и в дальнейшем не требуется обработка абразивным инструментом  для получения требуемой степени точности.

Оптимизировать выбор вида поверхностного упрочнения можно, только учитывая все виды затрат на изготовление, но необходимым условием всегда является требование надёжности зубчатых передач.

Полученные Вами расчётные значения  H  сравните с допускаемыми значениями  [H] для различных видов поверхностного упрочнения зубьев стальных зубчатых колёс, выберете  соответствующий вид поверхностного упрочнения и марку стали.

Допускаемое контактное напряжение  определим как отношение H lim  - предела контактной выносливости зубьев к нормативному [sH] коэффициенту запаса контактной прочности:

[H] = H lim / [sH],                                                 (2.4)

где [sH] = 1,1... 1,2 принимаются для стали после нормализации, улучшения или объёмной закалки зубьев и  [sH] = 1,2... 1,3 при поверхностном упрочнении.

Для тихоходной передачи выберем нитроцементацию:

[H]=1120 МПа,

для быстроходной – объемную закалку:

[H]=800 МПа.

  - Проверочный расчёт зубчатых колёс

2.4.1.Определение геометрических характеристик зубчатых передач

Найдём модуль зацепления для тихоходной и быстроходной передач:

mzш dш  и  m  (dш / zш), тогда примем:

для тихоходной:  zш  = 25, m  (dш / zш)<58/25<2,32 то есть m=2,25,

для быстроходной: zш  = 20, m  (dш / zш)<48/20<2,92 то есть m=2,25.

Тогда:

для тихоходной:  cos= m zш/ dш  = 2,25·25/58=0,97, =14º;

для быстроходной: cos= m zш/ dш  = 2,25·20/48=0,94, =20º.

#### Геометрические характеристики зубчатых передач

| Передача | Межосевое расстояние а | Модуль m | Число зубьев zш | Число зубьев zк | Передаточное число u | Делительный диаметр dш | Делительный диаметр dк | Ширина шестерни bш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходная | 120 | 2,25 | 20 | 80 | 4,0 | 48 | 192 | 31 | 20 0,94 |
| Тихо- ходная | 120 | 2,25 | 25 | 79 | 3,15 | 58 | 183 | 44 | 14 0,97 |

2.4.2. Выбор марки стали для зубчатых передач

Марка стали уточняется с учётом зависимости её свойств от размеров сечения заготовки зубчатого колеса, шестерни или вала-шестерни, подвергаемой закалке (таблица 9). С учётом припуска на механическую обработку в качестве характерного расчётного размера заготовки tзаг:

-    для зубчатого венца колеса примем толщину венца, она должна быть  7m;

- для шестерни – половину её ширины, или  0,5b;

для вала- шестерни  - диаметр  (d + 4m).

зубчатого венца колеса быстр =16        =>40Х

зубчатого венца колеса тихох =16        =>30ХГТ

шестерни быстр =16                               =>40Х

шестерни тихох =22                               =>30ХГТ

вала- шестерни быстр =57                     =>40Х

вала- шестерни тихох =67                     =>30ХГТ